eni i-Sint 0W-20 je mazivo syntetické technologie speciálně vyvinuté k mazání zážehových motorů nejnovější generace vozidel a/nebo hybridních, provozovaných podle doporučeného postupu údržby výrobců vozidel.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

| ## Stupeň SAE |  | 0W-20 |
| --- | --- | --- |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 860 |
| Viskozita při 100 °C | mm²/s | 8.0 |
| Viskozita při 40 °C | mm²/s | 43 |
| Viskozita při –35 °C | mPa·s | 4800 |
| Viskozitní index | - | 155 |
| Bod vzplanutí | °C | 220 |
| Bod tuhnutí | °C | -36 |

VLASTNOSTI A VÝKON

- eni i-Sint 0W-20 zajišťuje díky své extrémně vysoké tekutosti vynikající starty za studena. I při velmi nízkých teplotách vždy zaručuje nejlepší mazání a zároveň udržuje  velmi odolný  olejový film při vysokých pracovních teplotách. eni i-Sint 0W-20 je specifický  pro vozidla se systémem start&stop.

- Zvláštní formulace eni i-Sint 0W-20 zaručuje nejlepší ochranu motoru, snižuje opotřebení a tvorbu úsad. I v těch nejextremnějších jízdních podmínkách vždy zajistí motoru původní výkon.

- Vysoká tekutost zajišťuje  nejlepší celkové mazání motoru, redukuje tření a aktivně

přispívá ke snížení spotřeby paliva při současném snížení emisí oxidu uhličitého (CO2).

- Přítomnost málo odpařitelných komponentů ve formulaci a současně vysoká teplotní stabilita významně  snižují spotřebu oleje.

- eni i-Sint 0W-20 vysoce odolává oxidaci v důsledku vysokých teplot za přítomnosti vzduchu a dalších látek a tím umožňuje dlouhé intervaly výměny poskytované výrobci automobilů s velkým kvalitativním rozpětím.

## MEZINÁRODNÍ SPECIFIKACE

- API SN RC (Resource Conserving)

- ILSAC GF-5